Technische

[image: image1.png]EURASIL



Informatie

PRIVATE 

LITHOFIN Cotto-PRE-WAX             


                                       Art.-Nr. 140-




Beschrijving
Een speciaal produkt uit het LITHOFIN Programma voor Cotto en Terracotta. (Methode 2 -modern-.) Het is een ge​bruiksklaar impregneringsmiddel op waterbasis  en bevat speciale olie- en waterafstotende polymeren en additieven.

Technische data
Dichtheid:  1,00 g/cm³

Uiterlijk:  helder, kleurloos

Geur:  praktisch reukloos

pH-waarde:  ca. 4,5

Eigenschappen
LITHOFIN Cotto-PRE-WAX dringt in de poreuze oppervlakken en vormt in de capillairen onmiddellijk een vliesdunne, onzichtbare film. Deze verhindert in hoge mate het intrekken van water, vuil en vet. Het verwijderen van vuil wordt dus we​zenlijk verlicht. LITHOFIN Cotto-PRE-WAX vermindert de diffusie van waterdamp slechts in geringe mate, het is UV-bestendig en vergeelt niet. Het uiterlijk van de oppervlakken wordt niet of slechts heel weinig veranderd.

Toepassing
Voor vlekbestendige verzorging met behulp van gemakkelijk te onderhouden apparatuur van vloeren van Cotto, Terracotta, kleiplavuizen, Terres Quites, kacheltegels enz. vooral in ruimtes waar de kans op vlekken groot is zoals een keuken en eetruimte. Het wordt altijd opgebracht vóór de eindbehandeling met LITHOFIN Cotto-WAX-FINISH.

Aanwijzing: In de fabriek voorbehandelde, in de was gezette of zoutgeglazuurde oppervlakken kun​nen niet behandeld worden. In geval van twijfel eerst uitproberen.

Verwerking
LITHOFIN Cotto-PRE-WAX ruim en ge​lijkmatig aanbrengen op de schone, vlekvrije en droge vloer met behulp van een mop of spons. LI​THOFIN-Cotto-PRE-WAX kan ook met een tuinsproeier gelijkmatig opgebracht worden en onmiddellijk met een spons verdeeld worden.

Bij zeer sterk poreuze oppervlakken dient na ca. 30-40 min een tweede laag opgebracht te worden. Vlekken en druppels dienen vermeden te worden en meteen verwijderd worden. Op het oppervlak opgedroogde produktresten kunnen met een niet pluizende doek verwijderd worden.

Meest gunstige verwerkingstemperatuur: 5-25o C. De apparatuur met water schoonmaken. Direct na het opdrogen dient begonnen te worden met de eindbehandeling met LITHOFIN Cotto-WAX-FI​NISH

Let op: Altijd het hele oppervlak van een ruimte be​handelen. Tijdens de behandeling kan het op​pervlak er wat vlekkerig uitzien, maar dat trekt weg na het opdrogen. Spuiten op hout, glas, PVC, gel​akte oppervlakken en blijvend elastische voegen met een doek afoen.

Verbruik
Ca. 5-10 m²/liter bij zachte kleiplavuizen, Terres Quites, Spaanse en Franse soorten Cotto;             ca. 10-15 m²/liter bij Florentijnse en Italiaanse Cotto.

Opslag
Vorstvrij, droog en afgesloten. Ongeveer een jaar houdbaar. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk verwerken.

Veiligheid
Buiten bereik van kinderen houden.

Aanduiding volgens verordening voor gevaarlijke stoffen b.v. EG-Richtlijn 88/379: Geen.

RID/ADR: Geen gevaarlijk stof.

Ingrediënten volgens EG-aanbeveling: polymeren, hulpstoffen, water.

Milieubescherming
Ingrediënten zijn gemakkelijk biologisch afbreek​baar. Bedreigingsklasse voor water 0 .

Opruiming: Mag verdund in het afvalwater geloosd worden. Verpakking is van voor het milieu onscha​delijk polyethylen (PE) en geschikt voor recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via inzame​lingssystemen voor materialen die geschikt zijn voor hergebruik (zie aanwijzing op het etiket) opgeruimd worden.

Verpakking
1-liter fles met kindveilige sluiting (10 in een doos)

5-liter container (2 in een doos)

Deze informatie kan en mag alleen gebruikt worden als advies. Het gebruik van de produkten dient af​gestemd te worden op de plaatselijke omstandighe​den en de te behandelen oppervlakken. In alle ge​vallen van twijfel dient het produkt van te voren uit​geprobeerd te worden op een onopvallende plek. (NL8.96hps)
