[image: image1.png]EURASIL



TechnischePRIVATE 

Informatie

LITHOFIN FZ- IMPREGNERING  voor fijnverglaasde tegels                          Art.-No. 181-


Beschrijving
Een speciaal product uit het LITHOFIN Programma fijn verglaasde tegels (FZ).

De Lithofin FZ-IMPREGNERING is op basis van hoogwaardige siloxanen met speciale olie- en vetafstotende toevoegingen, gebruiksklaar, bevat geen oplosmiddelen.

Technische data
Dichtheid: ca. 0,80 g/cm3   Vlampunt: >22 (C

Uiterlijk: kleurloos
   Geur:aromatisch, fruitig      

Eigenschappen
Lithofin FZ-IMPREGNERING geeft een olie- en waterafsto​tende bescherming, vooral bij licht absorberende oppervlakken. Daardoor wordt de vlekgevoeligheid verder verminderd of kunnen  vlekken gemakkelijker verwijderd worden. De beschermde oppervlakken zijn minder gevoelig voor vuil en gemakkelijker te onderhouden.

De  werk-zame stoffen zijn na het opdrogen niet schade​lijk voor de gezondheid.

Toepassing
Voor een olie- en waterafstotende bescherming van fijn verglaasde tegels, vooral voor gepolijste oppervlakken. Speciaal voor keukens,werkplaatsen,

kanti​nes enz., overal daar waar het gevaar van vlekken groot is.

Let op: Niet alle fijn verglaasde tegels of grès porsellanato moeten of kunnen behandeld worden.

Bent U niet zeker: beslist eerst een proefvlak aanleggen.

Verwerking
De te behandelen oppervlakken moeten volkomen droog en schoon zijn. Lithofin FZ-IMPREGNERING met een schone kwast, doek of zwabber gelijkmatig en dun opbrengen. Schuimvorming voorkomen en alleen die hoeveelheid opbrengen die de tegels kun-nen opnemen. Eventueel achtergebleven resten na ca. 20 minuten met een droge doek, indien nodig vochtig gemaakt met het product, geheel verwijderen.  Niet gebruiken bij temperaturen onder de 10 (C of boven de 25(C.

Let op: Op het oppervlak zichtbaar product mag niet opdrogen; zorgvuldig opnemen. Eventueel gevormd schuim onmiddellijk verwijderen.

Attentie: Glas, kunststoffen en alle voor oplos-middelen gevoelige oppervlakken  moeten tegen 

spetters beschermt worden.  Niet absorberende

oppervlakken kunnen niet geïmpregneerd worden.

Droogtijd: Na 2 uur kan over vloer gelopen worden. De volledige werkzaamheid van de impregnering treedt in na 24-48 uur.

Verbruik: ca. 30 -40 m²/liter
Houdbaarheid
Buitenshuis ca. 5 jaar houdbaar. Binnenshuis is de houdbaarheid afhankelijk van de gebruike onder-houdsproducten. Niet ge​schikt zijn zowel sterk uitlogende als laagvormen​de producten.

Nabehandeling
Voor het regelmatige onderhoud  adviseren wij Lithofin FZ-Onderhoudsreiniger in het dweilwater

Opslag
Koel, droog en afgesloten, ca. 1-2 jaar houdbaar. Niet boven de 30 (C. Aangebroken verpakkingen indien mogelijk onmiddellijk verwerken.

Veiligheid
Tijdens en na het gebruik goed ventileren. Niet gebruiken in ruimtes waarin open of licht verpakte levensmiddelen worden bewaard. Buiten bereik van kinderen houden.

Aanduiding volgens verordening gevaarlijke stoffen respectievelijk EG-richtlijn 88/379: Ontvlambaar.

RID/ADR: Kl. 3, Cijfer 31c (geldt niet voor dozen met verpakkingen van 0,5 L, 1L en 5L).

UN-Nr. 1993 flammable liquid, n.o.s. (white spirit).

Ingrediënten: volgens EG-Aanbeveling: meer dan 30% alifatische en aromatische koolwaterstoffen, polysiloxaanen, hulpstoffen. 

Registratie Zwitserland: GK 5, BAGT-Nr. 87 033.

Milieubescherming
Bevat oplosmiddel, vrij van gechloreerde kool-

waterstoffen. Mag niet in het riool terecht komen.

Opruiming: Verpakking bestaat uit milieuvriendelijk blik en is geschikt voor hergebruik. Uitgedroogde, lege verpakkingen kunnen opgeruimd worden via inzamelsystemen voor bijzondere materialen (zie aanwijzing op het etiket).

Produktresten vallen onder bijzonder afval. 

Verpakking
1-liter fles met kinderveilige sluiting (10 st. in doos)

5-liter blik (´2stuks in doos)
Deze informatie kan en mag elleen als advies gebruikt worden. Het gebruik van de produkten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In alle gevallen van twijfel dient het produkt van te voren uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plek. (4.96NL2.97)
