[image: image1.png]EURASIL



TechnischePRIVATE 

Informatie

LITHOFIN  KF- Cementsluierverwijderaar -geurarm                                Art.-No. 110-


Beschrijving
Een speciaal product uit het LITHOFIN-Programma voor keramiek, tegels en klinkers (KF).

LITHOFIN KF-Cementsluierverwijderaar is een concentraat dat een mengsel bevat van speciale zuren en ondersteunende werkstoffen.

Het is zeer werkzaam en is met water afspoelbaar zonder resten achter te laten. Het is bijzonder geurarm en ontwikkelt geen corrosiefe dampen.

Technische data
Dichtheid: 1,08 g/cm3


pH-waarde: < 1 (concentraat)

Uiterlijk: helder, oranjerood

Geur: fruitig-zurig

Oplosbaarheid in water: zeer goed

Eigenschappen
LITHOFIN KF-Cementsluierverwijderaar lost anorganische verontreinigingen op zoals cementsluiers, lichte mortelresten, vele soorten uitslag, evenals roest- en kalkafzettingen, zodat ze samen met de reinigingsvloeistof opgenomen of afgespoeld kunnen wor​den.

Toepassing
De milde geur maakt LITHOFIN KF-Cementsluier-verwijderaar bijzonder geschikt voor gebruik binnenshuis, op alle keramische opper​vlakken, die vooral na het voegen gereinigd moeten worden. Daardoor komt de natuurlijke kleurstructuur van de ondergrond weer te voorschijn.

Ondergronden: LITHOFIN KF-Cementsluierver-wijderaar is afgestemd op keramische wand- en vloertegels, klinkers, grof keramiek, fijnverglaasde keramische tegels (gres porcellanato), tegel-, klei- Terracotta- en cottovloeren.

Verwerking
Afhankelijk van de sterkte van de cementsluier tot 1:5 - 1:15 verdunnen, op het vooraf nat gemaakte oppervlak opbrengen en met borstel o.d. ver-spreiden. Na een paar minuten boenen, met zuiger of dweil opnemen en met veel water naspoelen. Hardnekkige plekken eventueel met onverdund product behandelen respectievelijk behandeling herhalen.

Let op ! Niet geschikt voor zuurgevoelige opper-vlakken zoals email, zink, eloxal, bepaalde decortegelsgepolijst marmer enz. Aangrenzende 

oppervlakken beschermen, spetters onmiddellijk afnemen. In geval van twijfel uitproberen op een onopvallende plaats.

Verbruik
ca. 10-12 m²/liter afhankelijk van de mate van vervuiling.

Opslag
Koel en afgesloten. Een aantal jaren houdbaar.

Veiligheid
Irriteert de ogen. Bij contact met de ogen onmiddellijk  met veel water spoelen. Na gebruik handen wassen. Buiten bereik van kinderen houden.

Aanduiding volgens verordening voor gevaarlijke stoffen b.v. EG-richtlijn 88/379: (Xi) Irriterend.

RID/ADR Kl. 8, Cijfer 11c (geldt niet voor doos met 1-liter flessen).

Ingrediënten volgens EG aanbeveling: Zuren, minder dan 5% nie​t-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, hulpstoffen. 

Milieubescherming
De zuurcomponenten worden tijdens het reinigen voor het grootste deel geneutraliseerd. De opper-vlakte-actieve stoffen, zijn vol​gens EG-richtlijn biologisch afbreekbaar. Fosfaatvrij.

Opruiming: Verpakking bestaat uit milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is geschikt voor recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen opgeruimd worden via inzamelsystemen (zie aanwijzing op het etiket).

Verpakking
1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)

5-liter container (2 stuks in doos)

10-liter container (enkel)

Deze informatie kan en mag alleen dienen als vrijblijvend advies. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op plaatse​lijke voorschriften en op de te behandelen oppervlakken. In alle twijfelgevallen dient het product vooraf uitgeprobeerd te wor​den op een onopvallende plaats. (NL12.96 hps)
