[image: image1.png]EURASIL



TechnischePRIVATE 

Informatie

LITHOFIN  KF-KLINKEROLIE voor ongeglazuurde klinkertegels enz.                Art.-No. 120-


Beschrijving
Een speciaal product uit het LITHOFIN programma voor klin​kers, tegels en keramiek (KF).

Het behandelingsproduct voor klinkers en ongeglzuurde tegels bevat hoogwaardige oliesubstanties,  geen oplosmiddelen, het is reukarm en klaar voor gebruik.

Technische data
Dichtheid: 0,86 g/cm3
Uiterlijk: lichtgeel, olie-achtig

Geur: aromatisch

Eigenschappen
LITHOFIN KF-Klinkerolie trekt in de poriën, waar-door de natuurlijke kleurstructuur wordt versterkt. Daardoor lij​ken de oppervlakken levendiger en zijn tegelijkertijd minder gevoelig voor vuil en vlekken, dus gemakkelijker te onderhouden. LITHOFIN KF-Klinkerolie vormt geen laag en glanst niet.

Toepassing
Voor opfrissen en kleurverdieping van matte, doffe, onge​glazuurde klinkertegels, Klei- en tegelplavuizen en soortgelij​ke keramische oppervlakken. Bij voor-keur voor vloer en wand binnenshuis.

Houdbaarheid

Binnenshuis behoudt het bij het juiste onderhoud zijn werking ja​renlang.

Buitenshuis moet het in verband met de weersom-standigheden regelmatig opnieuw opgebracht worden.

Verwerking
De ondergrond moet absorberend, droog en schoon zijn (droogtijd bij nieuw oppervlak 3 tot 6 weken, na reiniging ca. 2 dagen). LITHOFIN KF-Klinkerolie met kwast of doek dun opbrengen en laten intrekken. Bij zeer poreuze oppervlakken de behandeling na een paar dagen herhalen.

Let op: LITHOFIN KF-Klinkerolie moet in het oppervlak trekken: eventueel overschot met doek opnemen. Niet absorberende oppervlakken kunnen niet behandeld worden.

In twijfelgeval proefvlak maken.

Advies: Niet geschikt voor oppervlakken die blootgesteld zijn aan temperaturen boven  40(C.

Verbruik
ca. 5-10 m²/liter afhankelijk van het absorptie-vermogen van het oppervlak.

Verdere behandeling
Voor regelmatige onderhoudsreiniging mogen geen uitlogende, sterk vetoplossende middelen worden gebruikt. Met LITHOFIN KF-Onderhoudsprodukt of LITHOFIN GLASTILAN wordt de werking van LITHOFIN KF-Klinkerolie aanzienlijk verlengd en ondersteund.

Opslag
Koel en afgesloten. Kan ca. 4-5 jaar bewaard worden.

Veiligheid
Buiten bereik van kinderen bewaren.

Aanduiding volgens verordening voor gevaarlijke stoffen respectievelijk EG-richtlijn 88/379: geen.

RID/ADR: ongevaarlijk stof.

Ingrediënten volgens EG aanbeveling:

Minerale oliën, hulpstoffen.

Registratie in Duitsland: UBA 07900076 Zwitserland Geen gifklassering, BAGT-Nr. 74 224

Milieubescherming
Niet in het riool terecht laten komen.

Verpakking is van milieuverdraagzaam polyethyleen (PE) en geschikt voor recycling. Uitgespoelde schone verpakkingen kunnen opgeruimd worden via inzamelsystemen voor speciaal afval (zie aanwijzing op etiket). Productresten vallen onder bijzon​der afval.

Verpakking
1-liter fles met kinderveilige dop (10 stks in doos)

5-liter container (2 stks in doos)

10-liter container (enkel)

Deze informatie kan en mag elleen als advies gebruikt worden. Het gebruik van de produkten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In alle gevallen van twijfel dient het produkt van te voren uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plek. (NL2.97)
