[image: image1.png]EURASIL



TechnischePRIVATE 

Informatie

Lithofin LACKEX  Speciale Verwijderaar                                       

    Art.-No. 013-


Beschrijving
Speciale alkalische verwijderaar van alle soorten organische vervuiling.  -bevat oplosmiddelen -  Waar gebruikelijke reinigingsprodukten en wasverwijderaars niet voldoende zijn, wordt met Lithofin LACKEX nog een rei​nigende werking bereikt. Het is dik vloeibaar en kan daardoor ook op verticale oppervlakken worden gebruikt.

Technische data
Dichtheid:ca. 1,23 g/cm3
Uiterlijk: dik vloeibaar, troebel

Geur: aromatisch

Ontvlammingspunt: ca. 23°C (c.C.)

Oplosbaarheid in water: emulgeerbaar

Eigenschappen
Lithofin LACKEX weekt verharde lagen los en maakt het mogelijk deze te verwijderen, respectie-velijk met water af te spoe​len. Verharde waslagen, verharde olie- en vet​soorten, aange​koekte en vergeelde vloerverzorgingsmiddelen, beton- en plas​ticverf, verf- en laklagen. rubberstrepen, kleefstof​resten, restanten van tapijtlijm en andere organische veront​reinigin​gen worden goed opgelost.

Met Lithofin LACKEX kunnen oude verflagen voorafgaand aan het betegelen in zoverre worden verwijderd, dat de tegellijm hecht. Het is ideaal voor het verwijderen van vlekken, ook op poreuze ondergronden.

Ondergrond
Lithofin LACKEX kan zowel op klinker- en keramische oppervlakken, op alle soorten natuursteen zoals graniet, gepolijst marmer, tra​vertin enz., op beton en sierbetonsteenvloeren, als op hout en metaal worden gebruikt.

Verwerking
Op een ca. 5 m² groot stuk van het te reinigen oppervlak Lithofin LACKEX ruim opbrengen en ca. 5-25 minuten laten werken.  Eventueel tussendoor opschrobben. Wanneer het vuil  is opgelost, wat water toevoegen, opschrobben en dan afnemen.

Let op: Lithofin LACKEX verliest door het toevoegen van water zijn werking, daarom mag er geen water in het product, respectievelijk op de te 

reinigen oppervlakken terecht komen. Na de  reiniging het gehele oppervlak goed met water en borstel afwassen.

Bij incidentele vlekken kan Lithofin LACKEX met een vochtige doek worden afgenomen.

Belangrijk advies: Oppervlakken die gevoelig zijn voor oplosmiddelen, zoals rubber, kunststoffen, gelakte oppervlakken, tapijt- en PVC-vloeren enz. mogen niet in contact komen met Lithofin LACKEX. In geval van twijfel eerst uitproberen.

Verbruik
ca. 3-8 m²/liter

Opslag
Koel, droog en afgesloten.

Ca. 1-2 jaar houdbaar.

Veiligheid
Lithofin LACKEX bevat dichloormethaan. Het is bij inademing scha​delijk voor de gezondheid. Tijdens en na het gebruik dient voor goede ventilatie gezorgd te worden. Niet verwerken in ruimtes waarin geopende of licht verpakte levensmiddelen worden be​waard. Contact met de huid en ogen dient vermeden te worden.

Buiten bereik van kinderen houden. Verkoop in zelfbediening niet toegestaan.

Aanduiding volgens verordening met betrekking tot gevaarlijke stoffen respectievelijk EG-richtlijn 88/379: schadelijk.

RID/ADR: Kl. 6.1, Cijfer 15 c (niet van toepassing op doos met 10 1-liter flessen).

Milieubescherming
Bevat oplosmiddelen en mag niet in het grondwater, respectievelijk de bodem terecht komen.

Opruiming: Niet in het riool terecht laten komen. Produktresten vallen onder bijzonder afval.

Verpakking bestaat uit milieuvriendelijk blik en is geschikt voor hergebruik. Ingedroogde,  lege verpakkingen kunnen via inzamelsystemen voor bijzondere materialen opgeruimd worden.

Verpakking

1-liter fles met kinderveilige sluiting (10 st. in doos)

10-liter blik (enkel)

Deze informatie kan en moet alleen dienen als vrijblijvend advies. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In geval van twijfel het product eerst uitproberen op een onopvallende plaats. (NL1.98hps)
