


         






Technische Informatie

Art.-No.390-
                                                          Lithofin SV-2K mat Speciale Sealer

Omschrijving

Oplosmiddelvrije, twee-component verdichting op basis van polyurethaan en minerale Nano-partikels.

De film die door de sealer wordt gevormd biedt een uitzonderlijke weerstand tegen chemische en mechanische belasting.
Eigenschappen
Lithofin SV-2K droogt niet alleen op, maar vormt chemisch een blijvende beschermende film.

Deze sealer is mat en verandert de kleur van het oppervlak niet. Het oppervlak zal een zijdeglans vertonen.
Eens toegepast biedt de beschermende film een goed water- en olie-afstotend effect alsook een bescherming tegen zuur. Deze effecten dragen bij tot een bijzondere vlekwering. De sealer vergeelt niet en is bestand tegen algemene huishoud-chemicaliën zoals alkalische reinigers,azijn enz.
Technische Data:
 Basis-product
Verharder
Densiteit: 

 ca.1.0 g/cm³

ca. 1.2g/cm³

Vlampunt: 

 n.a.

n.a.

pH-waarde:

 ca. 8

n.a.

Uitzicht :: 

 vloeibaar, melkig
viskeus, helder
Geur :                       onbestemd

haast geurloos
Oplosbaarheid(water):   volledig

niet
Toepassingen
voor het beschermen van vlek- en zuurgevoelige oppervlakken zoals keukenbladen, tabletten enz. De sealer moet in het productieproces aangebracht worden.
Oppervlakken ; ruwe poreuze kalksteen zoals marmer en ook leisteen, betonsteen enz. De oppervlakken kunnen geslepen (tot korrel120), gestraald of gezaagd zijn.

Niet geschikt voor belopen oppervlakken en buitenhuis toepassingen.
Verwerking
De plaats waar het product wordt toegepast (de werkplaats) moet worden afgeschermd van stof en vocht.

Gereedschap : weegschaal (+/- 0,2g), mousse rolletjes (ca.10cm breed).
Het te bewerken oppervlak moet poreus , droog en vrij van vet ,olie en was zijn. Verwijder stof met een stofzuiger. Plaats de steen op een manier dat de randen makkelijk bereikbaar zijn.
Schud de beide componenten goed. Bepaal aan de hand van de tabel de juiste hoeveelheid van elk component.

Weeg eerst nauwkeurig de juiste hoeveelheid basis-product , gevolgd door de verharder in een zuivere, lege fles. Zorg ervoor dat er niet met meer dan 1 gram wordt afgeweken van de voorgeschreven hoeveelheid.

Sluit de flessen luchtdicht. Giet nooit enig product terug in de originele verpakking.
Roer of schud het mengsel gedurende minstens 2 minuten. Giet een kleine hoeveelheid op de steen en verdeel het onmiddellijk ruim en gelijkmatig met de mousse-rol. Druk slechts lichtjes op de rol om luchtbellen te vermijden. Rol meerdere malen over het oppervlak om strepen te vermijden.Na ongeveer 30 minuten moet men het oppervlak licht schuren met een witte nylon pad om luchtbellen te verwijderen. Breng het product dan nog éénmaal aan.
Opgelet : het product mag enkel worden verwerkt na een grondige opleiding en informatie. We bevelen sterk aan om meerdere proefvlakken te plaatsen alvorens het product te gaan verwerken in de productie. Breng het product niet aan op oppervlakken waar vocht van onderaan kan doordringen. Eens volledig verhard, kan Lithofin SV-2K niet meer chemisch verwijderd worden.
Oppervlakte Temperatuur: 18-25°C.
Open tijd : bruikbaar gedurende ong. 3 uur bij  20°C.
Droogtijd: opp.droog na ong.25 min, droog na 24 uur,volledige verharding na 7 dagen.
Verbruik : ca. 8 m²/Liter.

Opslag
Luchtdicht gesloten,koel, vorstvrij en droog bewaren.Een ogeopende fles kan ong 6 maand bewaard worden. Geopende flessen moeten onmiddellijk verwerkt worden.
Milieu
Oplosmiddelvrij.

Afval van Basis-product ; mag niet in de waterloop.Verpakkingen zijn van milieuvriendelijk polyethylene(PE). Zuivere flessen kunnen gerecycleerd worden via de bestemde kanalen.
Free of solvents.
Afval van Verharder : verpakkingen zijn van milieuvriendelijk metaal. Zuivere flessen kunnen gerecycleerd worden via de bestemde kanalen.
Veiligheid

Etikettering volgens de EU-reglementering 1999/45/EG

Basis-product: geen 

Verharder : Symbool Xi, irritant. bevat Isocyanaat.
Kan irritatie veroorzaken bij huidcontact. Schadelijk voor water-organismen, kan langdurige schade veroorzaken in aquatische omgeving. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Vermijd huidcontact. Draag geschikte handschoenen. Raadpleeg onmiddellijk een arts bij inname en toon de verpakking. Raadpleeg steeds de technische informatie en veiligheidsbladen.
ADR2003: geen gevaargoed.
 Verpakking
1 doos bevat 9 flessen van 900gram Basis-product, 1 fles van 1000gram Verharder . Inhoud is voldoende voor ca.70m².toebehoren in doos : 1 lege fles, pipetten voor de dosering,witte pad, handschoenen.
Advies : opmerikingen over milieu- en veiligheidsapecten gaan over het geleverde (geconcentreerde) product. Deze informatie is niet formeel en niet bindend.De producten moeten worden gebruikt volgens plaatselijke omstandigheden en materialen. Wanneer er geen ervaring bestaat, of in geval van twijfel : test het product op een onoPvallende plaats.
