Lithofin SV-2K mat     
Gebruiksaanwijzing : nauwlettend toepassen
( werkplaats : droog en stofvrij houden
( gereedschap : weegschaal (+/-0,2g), mousse rolletjes
( oppervlak : moet droog , zuiver en vrij van was,olie en stof zijn
( object : plaats de steen zo dat de randen ook behandeld kunnen worden.
( verwerkingstemperatuur :  18 to 25°C. Vermijd direct zonlicht 

( mengsel : het product bestaat uit 2 componenten : 1. basis product en 2. verharder
alleen kort voor toepassing mengen. Schud beide componenten goed vooaleer te mengen. De flessen onmiddellijk terug afsluiten.Giet de product nooit terug in de flessen. Niet mengen met water. 
( bescherming : draag beschermende handschoenen ; het product kan niet meer verwijderd worden na het verharden.Het basis product en de mengeling zijn in vloeibare toestand wateroplosbaar.
( De hoeveelheid : kan gewogen worden volgens onderstaande tabel. De hoeveelheid dient mogelijk aangepast te worden volgens de verschillende steensoorten.
Opgelet : een mousse rol (breedte 10 cm) kan tot 70 gram product opnemen.

Weeg de componenten in een lege fles  (+/- 1g). gebruik een pipet voor de juiste meting.
Tip : gebruik voor een oppervlak van 4,9m² een volle fles basis-product.Inhoud: 900g.
( mengeling: meng beide componenten door grondig te schudden. Bij 20°C kan het mengsel gedurende 3 uur gebruikt worden.Sluit de fles niet luchtdicht af : barstgevaar !
Afweeg-tabel                                                                 Gebruiksaanwijzing:

(gemiddelde waarden voor gezandstraalde Jura Kalksteen,hoeveelheden aanpassen voor versch. steensoorten)                                                                
	OPP 
in
2 lagen 
van 
100g/m² elk
	1. 
basis product

netto gewicht
	2. 
verharder

netto gewicht
	
	opp
in
1 laag 

van
 150g/m²

	Opgelet : een mousse rol  foam roller absorbeert ong.70 g  product. Toe te voegen..
	
	

	0.5 m²
	  100  g
	  9.7 g
	
	0.7 m²

	1.1 m²
	  200 g
	19.4 g
	
	1.5 m²

	1.6 m²
	  300 g
	29.1 g
	
	2.2 m²

	2.2 m²
	  400 g
	38.8 g
	
	2.9 m²

	2.7 m²
	  500 g
	48.6 g
	
	3.7 m²

	3.3 m²
	  600 g
	  58.0 g
	
	4.4 m²

	3.8 m²
	  700 g
	  68.0 g
	
	5.1 m²

	4.4 m²
	  800 g
	  78.0 g
	
	5.9 m²

	4.9 m²
	  900 g
	  87.0 g
	
	6.6 m²

	5.5 m²
	1,000 g
	  97.0 g
	
	7.3 m²

	8.0 m²
	1,500 g
	146.0 g
	
	11.0 m²

	11.0 m²
	2,000 g
	194.0 g
	
	15.0 m²

	16.0 m²
	3,000 g
	291.0 g
	
	22.0 m²

	22.0 m²
	4,000 g 
	388.0 g
	
	29.0 m²

	27.0 m²
	5,000 g
	486.0 g
	
	37.0 m²


1. giet een kleine hoeveelheid  product op het oppervlak en verdeel gelijkmatig met mousse rol. Zorg voor een ruime en streepvrije laag. Druk slechts lichtjes op de rol om blaasjes te vermijden bewerk alle randen op dezelfde wijze.


Opgelet : rol strepen uit binnen de 5 minuten !


Tip: verpak de rol in plastic folie na de eerste laag om uitdrogen te voorkomen. 





2. schuur het oppervlak na 30 minuten met een witte pad om blaasje te verwijderen. 





3. Breng een 2e laag aan volgens de richtlijnen in punt 1





DROOGTIJD bij 20°C: 


tastbaar: na 30 minuten 


verhard: vol na 24 uur


volledig verhard: na 7 dagen








Stand: 30.5.05  (Info z390-GB11.05gps)











