[image: image1.png]EURASIL



TechnischePRIVATE 

Informatie

LITHOFIN  MN-Bescherming voor natuursteen en betonsteen                               Art.-No. 165-


Beschrijving
Een speciaal product uit het LITHOFIN-Programma voor marmer, natuursteen en sierbeton (MN).

LITHOFIN MN-Bescherming is een oplosmiddel bevattende impregnering op basis van hoog-waardige, verweringsbestendige siloxaan-verbindingen.

Eigenschappen
LITHOFIN MN-Bescherming maakt de behandelde oppervlakken waterafstotend. De opname van water wordt - afhankelijk van de ondergrond - geredu-ceerd met 80 tot 90 %, terwijl de waterdampdoor-laatbaarheid verregaand onaangetast blijft.

Door de waterafstotende werking worden gevels minder snel vuil en zijn vloeren gemakkelijker te onderhouden.

Technische data
Dichtheid: ca. 0,79 g/cm³

Vlampunt: ca. 35(C (c.C.)

pH-waarde: ---

Uiterlijk: kleurloos, helder

Geur: aromatisch

Oplosbaarheid in water: niet oplosbaar

Toepassing
Voor het onzichtbaar beschermen van vloeren en gevels evenals van zuigende natuursteen-soorten zoals graniet, gneis, porfier, marmer, Solnhofener, kalksteen, zandsteen, betonsteen, enz.

Voor binnen en buiten.

Verwerking
LITHOFIN MN-Bescherming met schone kwast, borstel of roller aanbrengen op zuigende droge en schone ondergrond en laten intrekken.

Bij zeer sterk zuigende ondergrond procedure na ca. 30 minuten herhalen.

Bij zwak zuigende oppervlakken LITHOFIN MN-Bescherming royaal opbrengen en 20-30 minuten laten intrekken. Vervolgens het te veel met een schone doek geheel verwijderen.

Let op: Niet zuigende en vochtige oppervlakken, kunnen niet worden geimpregneerd. In geval van twijfel altijd eerst proberen op een onopvallende plaats. Zeer donkere stenen krijgen een intensievere kleur. Niet in de zon en niet bij temperaturen van boven 25oC verwerken.

Let op: Oppervlakken die gevoelig zijn voor oplosmiddelen evenals glas, glanslagen en kunststoffen dienen tegen spatten beschermd te worden.

Droogtijd
Ca. 30 minuten.

Verbruik
Zandsteen: ca.1-4 m²/L, ruwe kalksteen: ca.5m²/ L, gezaagte graniet: ca. 10m²/ L. Het verbruik is afhankelijk van ondergrond.

Opslag
Koel, droog en afgesloten. Ongeveer 3-4 jaar houdbaar. Aangebro​ken verpakking indien mogelijk meteen verwerken.

Veiligheid
Tijdens en na de verwerking zorgen voor goede ventilatie. Buiten bereik van kinderen houden. Aanduiding volgens verordening voor gevaarlijke stoffen respectievelijk EG-richtlijn 88/379: Ontvlambaar.

RID/ADR: Kl. 3, Cijfer 31 c (geldt niet voor dozen met 1-l en 5-l verpakkingen).

UN-Nr. 1993 flammable liquid (brandbare vloeistof), n.o.s. (white spirit).

Ingrediënten volgens EG-advies: meer dan 30% alifatische koolwaterstoffen, polysiloxaanen.

Milieubescherming
Bevat oplosmiddelen, vrij van gechloreerde koolwaterstoffen. 

Opruiming: Niet in het riool terecht laten komen. Produktresten vallen onder bijzonder afval.

Verpakking bestaat uit milieuvriendelijk blik en is geschikt voor recycling. Droge, lege verpakkingen kunnen via inzamelsystemen (zie aanwijzing op etiket) opgeruimd worden.

Verpakking

1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)

5-liter blik (2 stuks in doos)

10-liter blik (enkel)

Deze informatie kan en moet alleen dienen als vrijblijvend advies. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In geval van twijfel het product eerst uitproberen op een onopvallende plaats. (NL2.97hps)
