[image: image1.png]EURASIL



Technische

Informatie

PRIVATE 

Lithofin MN- Betoncoating
                                                                                   Art.-No. 194 -


Beschrijving
Een speciaalproduct uit het Lithofin-programma voor marmer -, natuur- en betonsteen (MN).

Lithofin MN-Betoncoating is een oplosmiddelvrije, waterverdunbare dispersie op basis van 

weerbestendige acrylaten en hardwas. Het product is gebruiksklaar en speciaal voor profi-gebruik ontwikkelt.

Technische data
Dichtheid: ca.1,0g/cm3   pH-waarde: ca.8-9 

Uiterlijk: melkwit           Geur: reuklos

Oplosbarheid in water: zeer goed

Eigenschappen
Lithofin MN-Betoncoating vormt een weerbestendige oppervlakte-film met lichte kleurverdieping.

Deze vergemakkelijkt reiniging en onderhoud en vermindert de vlekgevoeligheid.

Het sterk vervuilen van de tegels bij plaatsing, alsook het indringen van zand,cement en aarde

wordt door Lithofin MN-Betoncoating verhindert.  

Door porievulling wordt de hechting van plantaardige afzetting bemoeilijkt, waardoor 

het groen worden van de tegels sterk afneemt.

Ondanks verminderde dampdoorlaatbaarheid kan opstijgend vocht  door de oppervlakte-behandeling ontwyken.

Nota: bij verhoogde dosering kan een glanzende film ontstaan.

Toepassing

Voor behandeling in het produktie proces of achteraf, van ruwe betontegels als bescherming bij  plaatsing. Om het uitzicht van ruwe betontegels te verbeteren. Voor binnen en buiten.

Slechts beperkt toepasbaar op fijngeslepen oppervlakken, omdat de gladheid verhoogt worden kan.

Verwerking

De tegel moet in ieder geval zuiver en vlekvrij zijn. Een goed uitgedroogde ondergrond is aan te bevelen.

Lithofin MN-Betoncoating met een spons, schapenvachtje of dergelijke gelijkmatig over het oppervlak verdelen. Indien nodig bij sterk zuigende oppervlakken herhalen.

Tijdens het drogen is het oppervlak niet beloopbaar.

Verwerkingstemperatuur: niet onder 15°C. en niet boven 25°C.   

Droogtijd

Beloopbaar na ca. 3 uur. De gevormde oppervlakte-film slechts na 24-48 uur blootstellen aan vochtigheid en vervuiling.

Verbruik

Tot ca. 10m², afhankelijk van de oppervlakte-porensiteit

Opslag

Vorstvrij, koel en gesloten. Circa 1-2 jaar houdbaar.

Veiligheid
Buiten bereik van kinderen houden.

Aanduiding volgens verordening voor gevaarlijke stoffen b.v.EG-Richtlijn 88/379: Geen.

RID/ADR: Geen gevaarlijk materiaal.

Ingrediënten volgens EG-aanbeveling: 15-30 % acry​laten, wassen, hars, < 5% anionogene en niet-ionogene opper-vlakte-actieve stoffen, conserveringsmiddel.

Milieubescherming
De opper-vlakte-actieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar volgens WRMG. 

Bedreigingsklasse voor water 0.

Opruiming: Mag verdund in het afvalwater geloosd worden. Verpakking is van voor het milieu onscha​delijke polyethyleen (PE) en is geschikt voor recy​cling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen opgeruimd worden via inzamelingssystemen voor materialen die geschikt zijn voor hergebruik (zie aanwijzing op etiket).

Verpakking
1-liter fles met kindveilige sluiting (doos van 10)

5-liter container (doos van 2)

Deze informatie kan en mag elleen als advies gebruikt worden. Het gebruik van de produkten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In alle gevallen van twijfel dient het produkt van te voren uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plek. (NL2.01/12.99hps)
PAGE  
PAGE  

