[image: image1.png]EURASIL



TechnischePRIVATE 

Informatie

LITHOFIN MN-Glans en Schoon voor marmer en natuursteen                        Art.-No. 172-


Beschrijving
LITHOFIN MN-Glans en Schoon is een oplos-middelvrije wasemulsie op basis van natuurlijke was en hoogwaardige polymeer- en reinigingsonder-steunende toevoegingen.

Technische data
Dichtheid:ca.1,00 g/cm³

pH-waarde: ---

Uiterlijk: melkachtige emulsie

Geur: aangenaam fris

Oplosbaarheid in water: volkomen

Eigenschappen
LITHOFIN MN-Glans en Schoon zorgt voor een gemakkelijk polijstbare beschermlaag op het oppervlak, terwijl tegelijkertijd de kleur opgefrist, de vloer minder snel vuil en optisch mooier wordt.

Toepassing
Voor de glans op te frissen van gepolijste of dof geworden marmeren of granieten vloeren. Voor de eerste behandeling van ruwe, (bijv. Solnhofener, lei) geslepen of matte natuurstenen vloeren, alswel bij het vormen van looppaden. LITHOFIN MN-Glans en Schoon biedt gelijktijdig een reinigende werking. Alleen geschikt voor binnenshuis.

Verwerking
Voor een eerste behandeling van matte vloeren  LITHOFIN MN-Glans en Schoon onverdund, of 1:1 verdund met water op een schone doek, mop, o.i.d. opbrengen. Na een droogtijd van ca. 40 minuten kan machinaal of met de hand de vloer gepolijst worden. Voor het opfrissen van de glans is een kopje LITHOFIN MN-Glans en Schoon op 10 liter water voldoende. Mochten er reeds doffe vlekken zijn, dan iets meer gebruiken. Vloer tijdens het drogen niet belopen.

Droogtijd 

ca. 20 - 40 minuten.

Verbruik
Ca. 20 m²/ Liter onverdund verwerkt

ca. 200 m²/ Liter bij toevoeging aan het dweilwater.

Opslag
Koel en droog, maar niet onder het vriespunt.

Ongeveer 4 jaar houdbar.

Veiligheid
Buiten bereik van kinderen houden.

Aanduiding volgens de verordening voor 

gevaarlijke stoffen respectievelijk EG-richtlijn 88/379: geen.

RID/ADR: geen gevaarlijke stof.

Ingrediënten volgens EG-aanbeveling: < 5% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, wassen, acrylaten, geur- en hulpstoffen, conserverings-middel.

Registratie in Duitsland: UBA 0790 0006

Zwitserland: Geen gifklassering, BAGT-Nr. 73 540.

Milieubescherming
Ingrediënten zijn  biologisch afbreek​baar, voldoen aan de voorschriften van de EG.

Bevat geen fosfaat.

Opruiming: Kan verdund via het riool worden afgevoerd. Verpak​king is vervaardigd van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is geschikt voor recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via inzamelsystemen (zie aan​wijzing op etiket) opgeruimd worden.

Verpakking
1-liter fles met kindveilige sluiting (10 in een doos)

5-liter container (2 in een doos)

10-liter container (enkel)

Deze informatie kan en mag alleen gebruikt worden als advies. Het gebruik van de produkten dient af​gestemd te worden op de plaatselijke omstandighe​den en de te behandelen oppervlakken. In alle ge​vallen van twijfel dient het produkt van te voren uit​geprobeerd te worden op een onopvallende plek. (NL2.97hps)
