TechnischePRIVATE 

[image: image1.png]EURASIL



Informatie

LITHOFIN MN - Glansfilm voor marmer en natuursteen                                       Art.-No. 170-


Beschrijving
LITHOFIN MN-Glansfilm is een oplosmiddelvrije, met water verdunbare dispersie op basis van taaie acrylaten en natuurlijke wassen.

Technische data
Dichtheid: 1,00g/cm³

pH-waarde: ca. 13 (concentraat)

Uiterlijk: melkachtige emulsie

Geur: aangenaam fris

Oplosbaarheid in water: zeer goed

Eigenschappen
LITHOFIN MN-Glansfilm vormt een glanzende beschermlaag op het oppervlak, terwijl tegelijkertijd de kleur opgefrist en de vloer zichtbaar fraaier wordt. Het oppervlak wordt minder kwetsbaar.

Toepassing
Voor het ophalen van de glans en voor bescherming van gepolijste marmeren en granieten vloeren. Voor meer glans bij matte en dof geworden vloeren. Voor een eerste zijdemat-glanzende behandeling van ruwe, gebarsten, gezaagde of gevlamde oppervlakken. Voor incidentele toepassing. Alleen voor binnen.

Verwerking
De te behandelen oppervlakken en het gereedschap moeten schoon en droog zijn.

LITHOFIN MN-Glansfilm bij een eerste behandeling in de verhouding 1:5 verdunnen met water en gelijkmatig met schone doek, spons, mop, o.i.d. aanbrengen en ca. 30-40 minuten laten drogen. De ontstane glans kan door machinaal of met de hand te boenen (polijsten) versterkt worden. Zuigende of doffe oppervlakken kunnen onverdund worden behandeld. Om de glans op te halen kan af en toe een scheutje LITHOFIN MN-Glansfilm door het dweilwater gemengd worden (1 kopje op 10 l). Tijdens het drogen de vloer niet betreden. Bij zeer veel belopen vloeren moet de behandeling naar behoefte herhaald worden. Reiniging met LITHOFIN MN-Vuiloplosser is van tijd tot tijd noodzakelijk.

Verbruik
Ca. 20-30 m²/liter

ca. 200 m²/liter bij verwerking

in het dweilwater

Opslag
Koel en droog, maar niet onder het vriespunt. 

Kan ca. 3-4 jaar bewaard worden. Eenmaal bevroren product kan niet meer ge​bruikt worden;

Veiligheid
Buiten bereik van kinderen houden.

Aanduiding volgens de verordening voor gevaarlijke stoffen respectievelijk EG-richtlijn 88/379: niet aanduidingsplichtig.

RID/ADR: geen gevaarlijke stof.

Ingrediënten volgens EG-aanbeveling: acrylaten, wassen, geur- en hulpstoffen, conserverings-middel, < 5% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen.

Duitsland: UBA 0790 0047

Zwitserland: Geen gifklassering, BAGT-Nr. 82 438.

Milieubescherming
Ingrediënten zijn gemakkelijk biologisch afbreek​baar. Bevat geen fosfaat.

Opruiming: Mag verdund in het afvalwater geloosd worden. Verpakking is van voor het milieu onscha​delijk polyethylen (PE) en geschikt voor recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via inzame​lings-systemen voor materialen die geschikt zijn voor hergebruik (zie aanwijzing op het etiket) opgeruimd worden.

Verpakking
1 liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)

5 liter container (2 st. in doos)

10 liter container (een)

Deze informatie kan en mag elleen als advies gebruikt worden. Het gebruik van de produkten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In alle gevallen van twijfel dient het produkt van te voren uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plek. (NL8.96hps)

