[image: image1.png]EURASIL



TechnischePRIVATE 

Informatie

LITHOFIN MN-POLITOER (vloeibaar) voor natuur-en betonsteen                       Art.-No. 169-


Beschrijving
Lithofin MN-POLITOER is een speciaal product voor marmer, natuur- en sierbetonsteen (MN). 

De polijstvloeistof bevat oplosmiddel,  maar is vrij van CKW.  Het gebruik van hoogwaardige wassen biedt de beste beschermings- en verzorgings-kenmerken, goede polijstbaarheid en is lang houdbaar. Reeds bij eenmalig opbrengen ontstaat een film die gepolijst kan worden, zelfs tot hoogglans,  met de hand of machinaal. Lithofin MN-POLITOER frist de kleurstructuur op, verbetert het uiterlijk en het onderhoud wordt gemakkelijker.  Het slipvrij zijn van een vloer wordt niet beïnvloed.

Technische data
Dichtheid: 0,81 g/cm3 
  pH-waarde: ---

Uiterlijk: licht gelig, helder   Geur: aromatisch

Vlampunt: ca. 22(C (c.C)    strempunt: ca.10(C

Toepassing
Voor de eerste behandeling van nieuwe  natuur- of betonsteenvloeren, vensterbanken, tafels enz., om deze een fris uiterlijk en bescherming te bieden. Verder wordt het ge​bruikt als onderhoudsproduct om mat en dof geworden vloe​ren op te frissen. Lithofin MN-POLITOER vervangt de gebruikelijke tri- bevattende onderhoudsproducten.

Ondergronden: 

Alle fijngeslepen en gepolijste natuurstenen zoals marmer, kalksteen, Solnhofener, travertin,  graniet,

lei  enz., ook sierbeton, agglomarmer en terrazzo.

Duurzaamheid
Lithofin MN-POLITOER is bestand tegen gewoon huishoudelijk vuil en strooizout. Het is niet bestand tegen nitroverdunning, benzine enz. Afhankelijk van de mechanische belasting kan men rekenen op een houdbaarheid van een aantal maanden.

Verwerking
Met een schone doek of vilt gelijkmatig opbrengen en laten drogen. Dan met een zachte linnen doek of polijstvilt van hand of machinaal opwrijven. Bij poreuze oppervlakken evt. procedure herhalen.
Droogtijd: ca. 30 minuten.

Let op: De te behandelen oppervlakken moeten absoluut droog zijn. Lithofin MN-POLITOER niet gebruiken bij temperaturen onder 10°C en 

boven 30°C, alleen geschikt voor binnenshuis.

Oppervlakken die gevoelig zijn voor oplosmiddelen moeten beschermd worden. Voorwaarden voor een

goed polijstresul​taat zijn goed ge​slepen oppervlakken. Bij een streperig resultaat polijsten met staalwol 000.

Advies: Lithofin MN-POLITOER kan verwijderd worden met Lithofin MN-VUILOPLOSSER of in hardnekkige gevallen met Lithofin LÖSEFIX. Voor kleinere oppervlakken is er Lithofin MN-POLITOER als crème.

Verbruik

ca. 15-20 m²/liter afhankelijk van de ondergrond.

Nabehandeling
Voor onderhoud van alle soorten natuur- en sierbetonsteen mogen geen uitlogende middelen worden gebruikt. Wij adviseren Lithofin MN-

WASH & CLEAN of Lithofin GLASTILAN.

Opslag
Lithofin MN-POLITOER droog en bij temperaturen tussen 10-25°C op​slaan. Bij temperaturen onder     10°C kan het product uitvlok​ken. In dit geval verwarmen in warm water en schudden tot de oplossing helder is. Een aantal jaren houdbaar.

Veiligheid
Bevat oplosmiddelen (geen CKW). Schadelijk voor de gezondheid bij inademing en bij contact met de huid. Irriteert de huid. Contact met de ogen vermijden. Tijdens en na gebruik goed ventileren. Aanduiding volgens verordening voor gevaarlijke stoffen respectievelijk EG-richtlijn 88/379: schadelijk, ontvlambaar 

RID/ADR: Kl. 3, Cijfer 31c (geldt niet voor dozen met verpakkingen van 1 liter en 5 liter).

Milieubescherming

Verpakking bestaat uit milieuvriendelijk blik en is geschikt voor recycling. Droge, lege verpakking kan via inzamelingssystemen opgeruimd worden (aan-wij​zing op het etiket). Productresten vallen onder bijzonder af​val.

Verpakking
1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)

10-liter blik (enkel)

Deze informatie kan en mag elleen als advies gebruikt worden. Het gebruik van de produkten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In alle gevallen van twijfel dient het produkt van te voren uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plek. (NL4.96)
