TechnischePRIVATE 

[image: image1.png]EURASIL



Informatie

LITHOFIN  PERFEKT  Steenglans                                                                          Art.-No. 029-


Beschrijving
Lithofin PERFEKT is een in water verdunbare acrylaatbescherming zonder oplosmid​delen die een dunne glan​zende laag vormt.

Eigenschappen
De door Lithofin PERFEKT gevormde glansfilm geeft doffe, matte en ruwe oppervlakken een zachte onopvallende glans. De kleur van het oppervlak wordt frisser, levendiger en mooier.

Vuil dringt nauwelijks in het oppervlak en kan gemakkelijker afgenomen worden.

Ruwe oppervlakken zijn gemakkelijk te reinigen en te onderhouden. De film is zeer resistent.

De beschermlaag vermindert niet alleen voortijdige slijtage - ook reeds aanwezige sporen van slijtage (b.v. looppaden) worden zichtbaar minder.

Technische data
Dichtheid: 1,0 g/cm3 

Uiterlijk: witte dispersie/emulsie

Geur: praktisch reukloos

Toepassing
Voor vloeren binnenshuis van ongeglazuurde splijt- en klinkertegels, klei- en bakstenen tegels. Ook voor ruwe, gezaagde  natuurstenen b.v. kalksteen, lei enz.

Voor mechanisch zwaar belaste oppervlakken wordt Lithofin PERFEKT niet aanbevolen, het is niet ge-schikt voor geglazuurde of gepolijste oppervlakken. 

Verwerking
De ondergrond moet zowel schoon, vrij van olie en vet als droog zijn. Vuil eerst met de daarvoor geschikte LITHOFIN Reiniger verwijderen.

Lithofin PERFEKT gelijkmatig met spons of niet pluizende doek opbrengen. Op een slechts licht poreuze ondergrond kan Lithofin PERFEKT ook verdund verwerkt worden.

De op te brengen hoeveelheid is afhankelijk van het absorptievermogen van de vloer: er moet een dunne laag vloeistof op het oppervlak staan. Wanneer dat nodig is kan na het opdrogen een tweede laag dwars op de eerste aangebracht worden. In geval van twijfel eerst uitproberen.

Let op: Niet gebruiken bij temperaturen die lager zijn dan +12°C en hoger dan 25°C. Niet doorlopen tijdens het opdrogen.

Droogtijd: ca. 40-60 minuten afhankelijk van 

temperatuur in de ruimte.

Verdere verzorging
Voor het opfrissen en bijbehoud van de beschermlaag  van tijd tot tijd Lithofin PERFEKT aan het schoon-maakwater toevoegen (ca. 1 kop op 10 liter water).

Verbruik
Ca. 15 - 20 m²/liter, afhankelijk van de ondergrond.

Opslag
Koel en afgesloten. Vorstgevoelig. Niet opslaan bij temperaturen onder 0°C. Ca. 3 jaar houdbaar.

Veiligheid

Bevat geen oplosmiddelen en is na het opdrogen niet schadelijk voor de gezondheid. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Aanduiding volgens verordening voor gevaarlijke stoffen respectievelijk EG-richtlijn 88/379: geen.

RID/ADR: geen gevaarlijk stof.

Ingrediënten volgens EG-aabeveling: < 5% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, poly​meren, conserverings-en hulpstoffen.

Registratie Duitsland: UBA 0790 0015

Zwitserland: Geen gifklassering. BAGT-Nr. 73539

Milieubescherming
Oppervlakte-actiefe stoffen zijn volgens EC-aanbeveling biologisch afbreekbaar en op basis van natuurlijke en weer aangroeiende grondstoffen. Bevat geen fosfaat.

Opruiming: Kan verdund via het riool worden afgevoerd. Verpak​king is vervaardigd van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is geschikt voor recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via inzamelsystemen (zie aan​wijzing op etiket) opgeruimd worden.

Verpakking
1-literfles met kinderveilige sluiting (10 st. in doos)

5-liter container (2 stks in doos)

10-liter container (enkel)

Deze informatie kan en mag elleen als advies gebruikt worden. Het gebruik van de produkten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In alle gevallen van twijfel dient het produkt van te voren uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plek. (NL2.97hps)
