[image: image1.png]EURASIL



TechnischePRIVATE 

Informatie

LITHOFIN  SK  universele steenimpregnering                              
 Art.-No. 021-


Beschrijving
LITHOFIN SK is een gebruiksklaar, oplosmiddel bevattend uni​verseel impregneermiddel voor stenen oppervlakken op basis van water​af​stotende siliconenverbindingen.

Technische data
Dichtheid: 0,79 g/cm3
Uiterlijk: kleurloos, helder

Geur: aromatisch

Vlampunt: ca. 35( C (c.C)

Werkstofgehalte: > 5%

Oplosbaarheid in water: niet oplosbaar

Eigenschappen
LITHOFIN SK dringt door in de poreuze opper-vlakken en vormt in de capillairen een vliesdunne, waterafstotende film. Daardoor worden de vloeren ongevoeliger voor vuil en gemakkelijker te onder-houden. De waterdampdiffusie-capaciteit wordt door LITHOFIN SK slechts in geringe mate verminderd. LITHOFIN SK verandert het uiterlijk van de behandelde vloer niet of slechts in gerin​ge mate. Het product is UV-bestendig en veroorzaakt geen verge​ling. De werkzaamheid van de impregnering blijft afhankelijk van de weersomstandigheden 3 - 5 jaar buiten behouden. Binnen blijft de werkzaam-heid bij de juiste verzorging praktisch onbe​perkt behouden.

Toepassing
Voor water- en vuilafstotende behandeling van oppervlakken en gevels van natuursteen zoals zandsteen, graniet, marmer, porfier, evenals voor tegels, klei- en klinkerplaten, voor sierbetonsteen, wasbeton enz. LITHOFIN SK kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Tip: Door een behandeling met LITHOFIN VLEKSTOP worden de oppervlakken bovendien olie-afstotend.

Verwerking
LITHOFIN SK op de schone, vlekvrij gedroogde vloer met kwast, afdichtingsborstel of rol ruim en gelijkmatig opbrengen. Bij zeer sterk poreuze oppervlakken dient een tweede laag na ca. 30-40 minuten te volgen. Plassen- en schuimvorming dient vermeden te worden. Op het oppervlak opdrogende produktresten dienen onmiddellijk met lakbenzine of nitroverdunning verwijderd te worden. 

Gunstigste verwerkingstemperatuur: 10-25( C.

Reiniging van de werktuigen met nitroverdunning of lakbenzine.

Verbruik
Zandsteen: ca. 1-5 m²/liter

Tegels, klinkers: 5-8 m²/liter

Ruw, gezaagd graniet: 5-10 m²/liter

Gepolijst graniet en marmer: 10-20 m²/liter

Opslag
Koel, droog en afgesloten. Ongeveer 3-4 jaar houdbaar. Aangebro​ken verpakking indien mogelijk meteen verwerken.

Veiligheid
Tijdens en na de verwerking zorgen voor goede ventilatie. Buiten bereik van kinderen houden. Aanduiding volgens verordening voor gevaarlijke stoffen respectievelijk EG-richtlijn 88/379: Ontvlambaar.

RID/ADR: Kl. 3, Cijfer 31 c (geldt niet voor dozen met 1-l en 5-l verpakkingen).

UN-Nr. 1993 flammable liquid (brandbare vloeistof), n.o.s. (white spirit).

Ingrediënten volgens EG-advies: meer dan 30% alifatische koolwaterstoffen, polysiloxaan.

Zwitserland: Geen gifklassering, BAGT-Nr. 74 226.

Milieubescherming
Bevat oplosmiddelen, vrij van gechloreerde koolwaterstoffen. 

Opruiming: Niet in het riool terecht laten komen. Produktresten vallen onder bijzonder afval.

Verpakking bestaat uit milieuvriendelijk blik en is geschikt voor hergebruik. Droge, lege verpakkingen kunnen via inzamelsystemen voor bijzondere materialen opgeruimd worden.

Verpakking

1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)

5-liter blik (2 stuks in doos)

10-liter blik (enkel)

Deze informatie kan en moet alleen dienen als vrijblijvend advies. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In geval van twijfel het product eerst uitproberen op een onopvallende plaats. (NL8.96hps)
