Technische

[image: image1.png]EURASIL



Informatie

PRIVATE 

Lithofin STEP Steenpolitoer
    





Art.-No. 030 -


Door een behandeling met was worden natuursteen en sierbeton beschermd en de optiek verbeterd. Hiervoor is Lithofin STEP sinds vele jaren uitermate geschikt.

Beschrijving
Lithofin STEP is een gebruiksklare, vloeibare steenpolitoer (wasfluaat) met zeer goede beschermende- en onderhoudseigenschappen.

Technische data
Dichtheid: ca. 1,37 g/cm3   pH-waarde: -

Uiterlijk: kleurloos, helder

Geur: aromatisch

Niet in water oplosbaar

Eigenschappen

Met Lithofin STEP worden kleur en struktuur van stenen oppervlakken opgefrist, de glans versterkt en het uitzien verbeterd. Tegelijkertijd wordt het oppervlak tegen vervuiling beschermd. Het aanbrengen is eenvoudig en kan met de hand of met een maschine tot hoogglans gepolijst worden. meestal blijft het vlak slipvrij. In geval van twijfel een proefstuk doen en de glijdcoefficienten opmeten.

Bestendigheid: algemeen vuil en zout. Niet bestendig tegen benzine, nitroverdunning e.d.

Afhankelijk van belasting, houdt de werking enige maanden aan.

Toepassing

Voor de eerste behandeling voor nieuwe vloeren en het opfrissen, onderhouden van doffe oppervlakken.

Lithofin STEP is binnenhuis te gebruiken op alle natuurstenen zoals marmer, Solnhofener, travertin leisteen, graniet alswel op terrazzo etc.

Verwerking

met schone doek vlot en gelijkmatig aanbrengen, Daarna met linnendoek of dergelijke polijsten. Grote oppervlakken in sectoren behandelen en is de vloer gepolijst, dan slechts heel dun aanbrengen.

Zouden er strepen ontstaan, deze met staalwol extra fijn uitwrijven.

Let op:  het oppervlak moet schoon en volledig droog zijn. Indien de werking van Lithofin Step uitblijft kann de procedure herhaald worden. Lithofin Step en ook olie, vet en algemeen vuil kann met Lithofin LÖSEFIX of Lithofin WEXA opgelost worden.

Droogtijd: tijdens de verwerking binnen enkele minuten.

Verbruik

afhankelijk van de verwerkingsmethode en ondergrond ca. 15-25 m²/liter

Opslag

koel, droog en gesloten ongeveer 2-3- jaar houdbaar. Ontoegankelijk voor kinderen bewaren.

Veiligheid

bevat trichloorethyleen. Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten. Buiten bereik van kinderen houden. Damp niet inademen. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Niet gebruiken in ruimten waar levensmiddelen opgeslagen zijn. Ruimtes tijdens en na de behandeling goed ventileren.
Aanduiding volgens verordening gevaarlijke stoffen respectievelijk EG-richtlijn 88/379: Schadelijk

ADR/GGVS: Trichlooretyleen Kl. 6.1, Cijfer 15c (geldt niet voor dozen met verpakkingen van 0,5 L, 1L).

UN-Nr. 1710  Ingrediënten: was, harsen, trichloorethyleen.

Milieubescherming
Mag niet in het riool terecht komen.

Opruiming: Verpakking bestaat uit milieuvriendelijk blik en is geschikt voor hergebruik. Uitgedroogde, lege verpakkingen kunnen opgeruimd worden via inzamelsystemen voor bijzondere materialen (zie aanwijzing op het etiket).

Produktresten vallen onder bijzonder afval. 

Verpakking
1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)

5-liter container (2 stuks in doos)

10-liter container (enkel)

Wenk. door het hoge soortelijk gewicht weegt een 

10 liter kan 14 kg.

Deze informatie kan en mag elleen als advies gebruikt worden. Het gebruik van de produkten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Indien u er nog geen ervaring mee bezit en in alle gevallen van twijfel dient het produkt van te voren uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plek. (NL5.00/        )
