Caniveau EUROLINE 
avec grille passerelle longitudinale en acier inoxydable cl. A 15 kN conforme DIN/NBN EN 1433

Matériau

Le béton polyester est un conglomérat d’agrégats de quartz (grain de 0 à 8 mm) liés par de la résine de polyester, dont les caractéristiques sont:

- résistance à la compression:	90 N/mm² (selon DIN 1164)

- résistance à la flexion: 		25 N/mm² (selon DIN 1164)

- rugosité de la paroi: 		ca 25 µm

- absorption: 			ca 0,1 mm (selon DIN 4281)

- dilatation thermique:			0,017 mm/m/°C (selon DIN 51290)

- résistance chimique: 		le béton polyester est résistant aux acides minéraux, 
                                                    aux sels d’épandage, aux huiles minérales, mazout, 
                                                    essence et la plupart des acides et des bases.

Caniveaux

Le caniveau ACO Self Euroline est un caniveau préfabriqué en béton polyester avec profil en V.

Le caniveau est normée à la classe de résistance B 125 kN. Fixation de la grille directement sur l’élément de caniveau. Les extrémités du caniveau sont munies de manchons mâle et femelle périphériques. 
Une ligne de caniveau Euroline peut être posée de manière parfaitement étanche en appliquant une masse de jointoyage dans l’évidement du système d’emboîtement mâle-femelle entre 2 éléments de caniveau. Pour un raccordement étanche à la tuyauterie souterraine, ce système offre un caniveau avec tuyau incorporé diamètre 110 mm. Euroline est entièrement conforme à la norme DIN/NBN EN 1433.

Dimensions:

- longueur:  			100.0 cm et 50.0 cm

- largeur intérieure:  	  	  10.0 cm

- largeur extérieure:  	  	  11.8 cm

- hauteur d’encastrement:  	    9.9 cm

- poids:  		    	  10.0 kg (caniveau avec une longueur de 100 cm)

Grilles

Grille passerelle longitudinale superposée et fixée en acier inoxydable.

Longueur: 50.0/100.0 cm. La grille est normée à la classe de résistance A 15 kN.

Désableurs

Le désableur Euroline a les mêmes caractéristiques que les caniveaux. Longueur: 50.0 cm, 
hauteur: 30.2 cm. Le désableur est doté d’une ouverture et un joint torique NBR-O intégré pour raccordement horizontal étanche à la conduite d’évacuation diamètre 110 mm. 
Un panier à déchets en matière synthétique inclus.

Accessoires

Les accessoires pour la ligne de caniveau doivent être prévus (abouts, siphon et crépine, ...).

Code de mesurage

Caniveaux (grille et accessoires inclus): par mètre courant.

Désableurs (grille et accessoires inclus): par pièce.

Pose

Selon les directives du fabricant, voir suggestions de pose.

REF. RVO/EUROLINEINOXL/2010

ACO SELF EUROLINE INOX L