[image: image1.jpg]TEXTE DE CAHIER DES CHARGES

ACO Passavant s

, Preenakker 8, 1785 Merchtem, Tél.052 381770, Fax.052 381771, www.aco.be, aco@aco.be






ACO SELF EUROLINE HARMONY GALVA


REVETUE D’UN COATING EN COULEUR RAL





Caniveau EUROLINE HARMONY avec grille passerelle en acier galvanisé revêtue d’un coating 


en poudre de qualité en couleur RAL, cl. A 15 kN conforme à la norme DIN/NBN EN 1433





Matériau


Le béton polyester est un conglomérat d’agrégats de quartz (grain de 0 à 8 mm) liés par de la résine de polyester, dont les caractéristiques sont: 





résistance à la compression:	90 N/mm² (selon DIN 1164)


résistance à la flexion: 		25 N/mm² (selon DIN 1164)


rugosité de la paroi: 		ca 25 µm


absorption: 				ca 0,1 mm (selon DIN 4281)


dilatation thermique:			0,017 mm/m/°C (selon DIN 51290)


résistance chimique: 		le béton polyester est résistant aux acides minéraux, �                                                    	aux sels d’épandage, aux huiles minérales, mazout, �                                                    	essence et la plupart des acides et des bases.





Caniveaux


Le caniveau ACO Self Euroline est un caniveau préfabriqué en béton polyester avec profil en V. 


Le caniveau est normée à la classe de résistance B 125 kN. Fixation de la grille directement sur l’élément de caniveau. Les extrémités du caniveau sont munies de manchons mâle et femelle périphériques. �Une ligne de caniveau Euroline peut être posée de manière parfaitement étanche en appliquant une masse de jointoyage dans l’évidement du système d’emboîtement mâle-femelle entre 2 éléments de caniveau. 


Pour un raccordement étanche à la tuyauterie souterraine, ce système offre un caniveau avec tuyau incorporé diamètre 110 mm. Euroline est entièrement conforme à la norme DIN/NBN EN 1433.





Dimensions:


	- longueur:  			100.0 cm et 50.0 cm


	- largeur intérieure:  	  	  10.0 cm


	- largeur extérieure:  	  	  11.8 cm


	- hauteur d’encastrement:  	    9.7 cm 


	- poids:  		    	    8.4 kg (caniveau avec une longueur de 100 cm)





Grilles


Grille passerelle superposée et fixée en acier galvanisé à chaud revêtue d’un coating en poudre de qualité en couleur RAL. Longueur: 50.0/100.0 cm. La grille est normée à la classe de résistance A 15 kN. Ces grilles design avec coating de qualité s’intègrent harmonieusement dans le revêtement extérieur de la maison et s’accordent parfaitement avec la couleur de la menuiserie extérieure. Leur harmonie avec les revêtements modernes, tout comme le béton poli, justifie encore plus ce choix. La surface du coating durable peut être définie comme une structure mate avec une texture rugueuse. Car les grilles sont posées dans le sol, un coating mat suit donc le ‘naturel’ de l’environnement extérieur. La texture rugueuse rend les grilles encore plus résistantes aux rayures.





Faites votre choix:�□ Anthracite ACO			□ Gris noir, RAL 7021 		□ Gris clair, RAL 7035


□ Vert sapin, RAL 6009 		□ Gris béton, RAL 7023		□ Blanc crème, RAL 9001�□ Gris anthracite, RAL 7016 		□ Gris pierre, RAL 7030		□ Autre: RAL _ _ _ _ *�* Toutes les couleurs RAL sont disponibles sur demande.





Désableurs


Le désableur Euroline a les mêmes caractéristiques que les caniveaux. Longueur: 50.0 cm, �hauteur: 30.0 cm. Le désableur est doté d’une ouverture et un joint torique NBR-O intégré pour raccordement horizontal étanche à la conduite d’évacuation diamètre 110 mm. �Un panier à déchets en matière synthétique inclus.





Accessoires / Code de mesurage / Pose


Les accessoires pour la ligne de caniveau doivent être prévus (abouts, siphon et crépine, ...).


Caniveaux (grille et accessoires inclus): par mètre courant.


Désableurs (grille et accessoires inclus): par pièce.


Selon les directives du fabricant, voir suggestions de pose.


							                 REF. RVO/EUROLINEHARMONYGALVA/2012
















