ACO SELF HOMELINE C GALVA

Rehausse HOMELINE C en acier galvanisé cl. B 125 kN avec caniveau GALA-G100

Rehausses

Rehausse en acier galvanisé à chaud, avec fente longitudinale, centrée, placée sur le caniveau 
Gala-G100 en béton polyester. Fente avec rebords pliés.

- hauteur totale de la rehausse: 8.2 cm / hauteur d’encastrement/utile: 8.0 cm

- largeur intérieure de la fente: 1.5 cm / surface d’absorption: 150 cm²/m

- poids: 5.5 kg

La fente est munie de 5 barrettes (3 pièces dans les élément de 50 cm); le dessus des barrettes se trouve 0.2 cm plus bas que le dessus de la rehausse. A intervalles réguliers il y a lieu de prévoir un élément d’inspection ou un élément d’accès. L’élément d’inspection est composée d’un profil extérieur avec un couvercle creux à l’intérieure avec une fente périphérique. Le couvercle de l’élément d’accès est réversible, couvercle plein ou à carreler avec le revêtement de votre choix. La rehausse convient pour la classe de résistance B 125 kN. Alignement parfait des fentes grâce aux clips spéciaux.

Matériau (caniveaux)
Le béton polyester est un conglomérat d’agrégats de quartz (grain de 0 à 8 mm) liés par de la résine de polyester, dont les caractéristiques sont:

- résistance à la compression:	90 N/mm² (selon DIN 1164)

- résistance à la flexion: 		25 N/mm² (selon DIN 1164)

- rugosité de la paroi: 		ca 25 µm

- absorption: 				ca 0,1 mm (selon DIN 4281)

- dilatation thermique:			0,017 mm/m/°C (selon DIN 51290)

- résistance chimique: 		le béton polyester est résistant aux acides minéraux, 
                                                    	aux sels d’épandage, aux huiles minérales, mazout, 
                                                    	essence et la plupart des acides et des bases.

Caniveaux

Caniveau préfabriqué en béton polyester. Les extrémités du caniveau sont munies de manchons mâle et femelle périphériques.

Dimensions:

- longueur:  			100.0 cm et 50.0 cm

- largeur intérieure:  	  	  10.0 cm

- largeur extérieure:  	  	  13.0 cm

- hauteur d’encastrement:  	  15.0 cm et 20.0 cm (pente en cascade possible)

5.7 cm (caniveau à hauteur réduite)

- poids:  		    	  12.1 kg (caniveau 0.0)

Désableurs

Le désableur Gala-G100 a les mêmes caractéristiques que les caniveaux. Longueur: 50.0 cm, hauteur: 37.5 cm ou 58.3 cm. Le désableur est doté d’une ouverture et un joint torique NBR-O intégré pour raccordement horizontal étanche à la conduite d’évacuation diamètre 110 mm. Un panier à déchets inclus.

Accessoires

Les accessoires pour la ligne de caniveau doivent être prévus (abouts, siphon et crépine, ...).

Code de mesurage

Caniveaux (rehausse et accessoires inclus): par mètre courant.

Désableurs (rehausse et accessoires inclus): par pièce.

Pose

Selon les directives du fabricant, voir suggestions de pose.	  

 						  REF. RVO/HOMELINECGALVAB125/2011