[image: image1.jpg]TEXTE DE CAHIER DES CHARGES

ACO Passavant s

, Preenakker 8, 1785 Merchtem, Tél.052 381770, Fax.052 381771, www.aco.be, aco@aco.be








ACO SELF GALLO GALVA 


REBORD GALVA





Siphon de sol GALLO avec rebord et grille caillebotis en acier galvanisé cl. A 15 kN 





Matériau


Le béton polyester est un conglomérat d’agrégats de quartz (grain de 0 à 8 mm) liés par de la résine de polyester, dont les caractéristiques sont: 





résistance à la compression:	90 N/mm² (selon DIN 1164)


résistance à la flexion: 		25 N/mm² (selon DIN 1164)


rugosité de la paroi: 		ca 25 µm


absorption: 			ca 0,1 mm (selon DIN 4281)


dilatation thermique:			0,017 mm/m/°C (selon DIN 51290)


résistance chimique: 		le béton polyester est résistant aux acides minéraux, �                                                    aux sels d’épandage, aux huiles minérales, mazout, �                                                    essence et la plupart des acides et des bases.





Corps du siphon


Le drainage ponctuel ACO Self Gallo est un avaloir préfabriqué en béton polyester avec un siphon inspectable et un panier à déchets en matière synthétique (PP). L’avaloir de jardin est doté d’une ouverture pour raccordement horizontal à la conduite d’évacuation diamètre 110 mm.





Dimensions (rebord et grille inclus): 


	- longueur:  		  	  25.7 cm


	- largeur:  	 	  	  25.7 cm


	- hauteur d’encastrement:  	  36.4 cm


	- poids:  		  	  15.5 kg 





Grilles


Grille caillebotis interposée en acier galvanisé à chaud (longueur x largeur: 25.0 x 25.0 cm) positionnée dans un rebord superposé en acier galvanisé à chaud. La grille répond à la classe de résistance A 15 kN selon la norme EN 1433.





Accessoires


Les accessoires pour l’avaloir de jardin doivent être prévus (tuyau de raccordement en PVC 


ou HD-PE, ...).


Le Gallo peut également servir de puisard ou d'unité d'inspection pour le réseau d'égouts souterrain. �Pour cela, la rehausse avec une réservation supplémentaire pour le raccordement d'un tuyau d'évacuation de 110 mm peut éventuellement être ajoutée.


Rehausse: longueur x largeur x hauteur: 25.0 x 25.0 x 20.0 cm / poids: 5.7 kg.





Code de mesurage


Siphons de sol (grille et accessoires inclus): par pièce.





Pose


Selon les directives du fabricant, voir suggestions de pose.��

















�


						REF. RVO/GALLOREBORDGALVAETGRILLEGALVAA15kN/2011


 �















